ＦＳコート・ゼロ工法ＦＳ－Ｒ－２ＣＲ仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．ＦＳコート・ゼロ工法ＦＳ－Ｒ－２ＣＲ仕様

表－１　ＦＳコート工法ＦＳ－Ｒ－２ＣＲ仕様

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | プライマーＲ | ０．２ | －－－－－－ | 刷毛・ローラー刷毛 | １．５～７ |
| ２ | ＦＳコート・ゼロ | ０．５ | －－－－－－ | 圧送吹付機・刷毛・ローラー刷毛 | ８～１７ |
| ３ | クロス | １．１ｍ | －－－－－－ | －－－－－－ | －－－－－－ |
| ４ | ＦＳコート・ゼロ | １．０ | －－－－－－ | 圧送吹付機・刷毛・ローラー刷毛 | ８～１７ |
| ５ | ＦＳコート・ゼロ | ０．９ | －－－－－－ | 圧送吹付機・刷毛・ローラー刷毛 | ８～１７ |
| ６ | ＦＳコート・ゼロ | ０．９ | －－－－－－ | 圧送吹付機・刷毛・ローラー刷毛 | ８～１７ |
| ７ | ＤトップＥＣＯ | ０．２ | 主剤／硬化剤＝２／３ | 刷毛・ローラー刷毛 | ２～６ |

２．ＦＳコート・ゼロ工法ＦＳ－Ｒ－２ＣＲ仕様施工法

工程１

- プライマーＲの塗布

Ⅰ　プライマーＲは、１液性弱溶剤型湿気硬化ウレタン樹脂である。

Ⅱ　プライマーＲを、刷毛・ローラー刷毛にて、０．２kg／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると防水層にピンホールや膨れを引き起こす原因となる。）

工程２

②　ＦＳコート・ゼロの塗布

Ⅰ　ＦＳコート・ゼロは、１液性ウレタン樹脂である。

Ⅱ　希釈する場合は、ウレタンＥＣＯ希釈剤により５％以内とし、均一な状態になるまで良く撹拌する。

Ⅲ　ＦＳコート・ゼロの塗布は、圧送吹付機・刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．５kg／㎡均一に塗布する。

Ⅳ　施工時の気温に即した硬化時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると、次工程を塗布したときにしわが発生する原因となる。）

工程３

③　クロスの貼り

Ⅰ　ＦＳコート･ゼロを塗布直後、クロスを敷き詰めローラー刷毛・ゴムベラ等で押さえる。

Ⅱ　クロスの重ね幅は、５０ｍｍ以上取る。

工程４

④　ＦＳコート・ゼロの塗布

Ⅰ　ＦＳコート・ゼロは、１液性ウレタン樹脂である。

Ⅱ　希釈する場合は、ウレタンＥＣＯ希釈剤により５％以内とし、均一な状態になるまで良く撹拌する。

Ⅲ　ＦＳコート・ゼロの塗布は、圧送吹付機・刷毛・ローラー刷毛等を使用し１．０kg／㎡均一に塗布する。

Ⅳ　施工時の気温に即した硬化時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると、次工程を塗布したときにしわが発生する原因となる。）

工程５

⑤　ＦＳコート・ゼロの塗布

Ⅰ　ＦＳコート・ゼロは、１液性ウレタン樹脂である。

Ⅱ　希釈する場合は、ウレタンＥＣＯ希釈剤により５％以内とし、均一な状態になるまで良く撹拌する。

Ⅲ　ＦＳコート・ゼロの塗布は、圧送吹付機・刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．９kg／㎡均一に塗布する。

Ⅳ　施工時の気温に即した硬化時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると、次工程を塗布したときにしわが発生する原因となる。）

工程６

⑥　ＦＳコート・ゼロの塗布

Ⅰ　ＦＳコート・ゼロは、１液性ウレタン樹脂である。

Ⅱ　希釈する場合は、ウレタンＥＣＯ希釈剤により５％以内とし、均一な状態になるまで良く撹拌する。

Ⅲ　ＦＳコート・ゼロの塗布は、圧送吹付機・刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．９kg／㎡均一に塗布する。

Ⅳ　施工時の気温に即した硬化時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると、次工程を塗布したときにしわが発生する原因となる。）

工程７

⑦　ＤトップＥＣＯの塗布

Ⅰ　ＤトップＥＣＯは、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－２　ＤトップＥＣＯ遮熱　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤトップＥＣＯ 主 剤 | ２ |
| ＤトップＥＣＯ 硬化剤 | ３ |

Ⅱ　ＤトップＥＣＯの塗布は、圧送吹付機・刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。