ウレタン塗膜防水材シリーズ

施　工　要　領　書

コスミックＰＲＯ-ＥＨ工法 〔駐車場防水床工法〕

平成　　年　　月　　日

シーカ・ジャパン株式会社

目                       次

◆  １．　総　　則                             ページ

| ① | 目 的 | ２ |
| --- | --- | --- |
| ② | 適用範囲 | ２ |
| ③ | 施工及び管理 | ２ |
| ④ | 疑義・変更 | ２ |

◆  ２．　一般事項

| ① | 工事概要 | ３ |
| --- | --- | --- |
| ② | 材料メーカー | ３ |

◆  ３．　使用材料

| ① | 防水仕様 | ４ |
| --- | --- | --- |
| ② | 使用材料１ － 防水材 | ４ |
| ③ | 使用材料２ － 高性能樹脂 | ５ |
| ④ | 使用材料２ － 副資材 | ５ |

◆  ４．　施        工

| ① | 施工手順 | ６ |
| --- | --- | --- |
| ② | 施工管理体制 | ７ |
| ③ | 下地調整 | ８ |
| ④ | 気象条件 | ８ |
| ⑤ | 施工要領 平場 ＰＲＯ－ＥＨ工法 |  |
|  | (１)プライマー塗布 | ８ |
|  | (２)ウレタン防水材塗布 | 8 |
|  | (３)高性能樹脂塗布 | ９ |
|  | (４)防滑層施工 | ９ |
|  | (５)高性能樹脂塗布 | ９ |
| ⑥ | 施工要領 立上りPRO-EH立上り工法 |  |
|  | (１)プライマー塗布 | ９ |
|  | (２)ウレタン防水材 立上り用塗布 | ９ |
| ⑦ | トップコート塗布 | ９ |

◆  ５．　検        査

| ① | 硬化状況 | １０ |
| --- | --- | --- |
| ② | ダレ、ピンホール、ふくれの有無 | １０ |

◆  ６．　安全及び防災対策

| ① | 作業注意事項 | １１ |
| --- | --- | --- |
| ② | 工事現場の安全衛生の管理 | １１ |

◆  １．   総          則  ◆

①  目　　的

本施工要領書は、本工事の仕様書及び設計図面に則して作成し、設計趣旨が関係部門に

よく徹底され、その要点が円滑に推進されることを目的とする。

②　適用範囲

本施工要領書は、

のコスミックＰＲＯ－ＥＨ工法防水工事に適用する。

③　施工及び管理

本工事の施工及び管理に当たっては、係員の承諾を受けた施工図及び本施工要領書に

記載された事項に基づいて、正確かつ丁寧な施工を行い、充分な技術管理と作業管理を

行うものとする。

④　疑義・変更

本施工要領書記載事項について、変更が生じた場合、または内容に疑義が生じた場合、

及び記載無き事項については、必要に応じて監督者と協議の上、承認を得る。

◆  ２． 一 般 事 項  ◆

◆  １．   総          則  ◆

①    工事概要

| (１) | 工 事 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (２) | 所 在 地 |  |  |
| (３) | 施 主 |  |  |
| (４) | 元 請 業 者 |  |  |
| (５) | 施 工 業 者 |  |  |
| (６) | 工 期 | 自 | 年 月 日 |
|  |  | 至 | 年 月 日 |
| (７) | 施工箇所及び面積 | 施工箇所. 平 場; ㎡; ㎡; ㎡. 立上り; ㎡; ㎡; ㎡. 合 計; ㎡; ㎡; ㎡. |
| (８) | 施 工 仕 様 | コスミックＰＲＯ 平 場：ＰＲＯ－ＥＨ工法 立上り：ＰＲＯ－ＥＨ立上り工法 |  |

②　　材料メーカー

シーカ・ジャパン株式会社

東京都港区赤坂1丁目2番7号赤坂Kタワー7階

◆  ３． 使用材料  ◆

- 防水仕様

【 平 場 】

コスミックＰＲＯ－ＥＨ工法

| 工 程 |  | 使 用 材 料 | 使用量ｋｇ／㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | プライマー層 | コスミック・プライマーEP駐車場+ＥＰ硬化促進剤+普通セメント（重量比25％添加） | ０．15～ ㎏／㎡ |
| 2 | ウレタン層 | コスミックＰＲＯ・ゼロワンＨ ＋PRO・ゼロワン専用促進剤 | １．５ ㎏／㎡ |
| 3 | 硬質ウレタン層 | コスミックＰＲＯ・ゼロワンＨ ＋PRO・ゼロワン専用促進剤 | １．５ ㎏／㎡ |
| ４ | 防滑層 | コスミックツーベース | ０．３ ㎏／㎡ |
|  |  | ＰＫ骨材 | ０．４～ kg／㎡ |
|  |  | コスミックツーベース | ０．４ ㎏／㎡ |
| ５ | トップコート層 | コスミック・トップＳ | ０．18～ ㎏／㎡ |

【 立上り 】

コスミックＰＲＯ－ＥＨ立上り工法

| 工 程 |  | 使 用 材 料 | 使用量ｋｇ／㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | プライマー層 | コスミック・プライマーEP駐車場用+ＥＰ硬化促進剤+普通セメント（重量比25％添加） | ０．15㎏～／㎡ |
| 2 | ウレタン層 下塗り | コスミックＰＲＯ・ゼロワンＨ立上り用 ＋PRO・ゼロワン専用促進剤 | １．３㎏／㎡ |
| 3 | ウレタン層 上塗り | コスミックＰＲＯ・ゼロワンＨ立上り用 ＋PRO・ゼロワン専用促進剤 | １．３㎏／㎡ |
| 4 | トップコート層 | コスミック・トップS | ０．18kg～／㎡ |

- 使用材料１ － 防水材

| 用 途 | 商 品 名 | 種 類 | 荷 姿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水材 | コスミックＰＲＯ・ ゼロワンＨ | 1液湿気硬化型カラーウレタン 伸長タイプ 比重１．３ | １８ kg/缶 |
| 防水材 | コスミックＰＲＯ・ ゼロワンＨ立上り用 | 1液湿気硬化型カラーウレタン 伸長タイプ 比重１．３ | １８ kg/缶 |

- 使用材料２ － 高性能樹脂

| 用 途 | 商 品 名 | 種 類 | 荷 姿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高性能樹脂 | コスミック ツーベース | ２液反応型 2成分形硬質ウレタンバインダー | ２７ kg/set （主剤９kg・硬化剤１８kg） |

- 使用材料２ － 副資材

◇ プライマー・トップコート

| 用 途 | 商 品 名 | 種 類 | 荷 姿 |
| --- | --- | --- | --- |
| プライマー | コスミック・プライマーEP駐車場用 | ２成分形エポキシ樹脂 プライマー（溶剤系） | １2 kg/set （主剤６kg・硬化剤６kg） |
| 促進剤 | ＥＰ硬化促進剤 | プライマーＥＰ専用硬化促進剤 | １ kg/缶 （プライマーEP駐車場用用12㎏Setに対して促進剤１缶） |
| トップコート | コスミック・トップＳ | ２成分形 アクリルウレタン系 | １６ kg/set （主剤４kg・硬化剤１２kg） |

◇ 副資材

| 用 途 | 商 品 名 | 種 類 | 荷 姿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 促進剤 | PRO・ゼロワン専用促進剤 Cタイプ | 硬化促進剤 | 3.3kg／ポリビン |

◆  ４． 施     工  ◆

①　　施工手順

コスミックＰＲＯ－ＥＨ工法

天  候

気  温

下  地

乾燥状態

亀裂処理等

材  料

タイプ

硬化促進剤の必要性

管理事項

下地補修の確認

レイタンス除去

下地調整

下地調整

平場  PRO-EH工法     立上り PRO-EH立上り工法

製造年月日

Lot No

乾燥程度

接着性確認

下地の乾燥･清掃

下地の乾燥･清掃

周辺養生

プライマー塗付

プライマー塗付

塗膜厚

ピンホール

ウレタン防水材塗布

ウレタン防水材塗布

１回目

２回目

高性能樹脂塗布

高性能樹脂塗布

防滑層

ム  ラ

トップコート塗布

端末処理

養生材撤去

周辺清掃

検       査

②    施 工 管 理 体 制

◇工事総括責任者

技術

施工

営業

◇技術主任

◇営業主任

◇工事主任

◇営業担当

◇工事担当

◇技術担当

◇ 施 工 班

■氏名を記入してください。

③    下地調整

- 清掃・洗浄

下地のほこり・塵・汚れ・油脂分を洗浄または皮スキ･ケレン等で除去する。

必要に応じて高圧洗浄を行う。

- 下地調整・レイタンス除去作業

下地は完全に躯体を露出させること。

- 乾　燥

下地が十分乾燥していることを確認する。

- 気象条件

１）　 天  候

施工後３～４時間以内に降雨の恐れがある場合は施工を行わない。万が一施工中に降雨の恐れが判明した場合には、既施工箇所の通気緩衝シートの下に雨水が入り込まないよう、直ちに端末及びジョイントの処理または養生を行う。

２）  気  温

気温により硬化時間が左右されやすいので、季節にあったタイプの材料を使用すること。または専用硬化促進剤を使用する。なお、低温時(原則として５℃以下)の場合は施工を見合わせる。

- 施工要領  平場  ＰＲＯ－ＥＨ工法

１）  プライマー塗布

コスミック･プライマーEP駐車場用　硬化剤にＥＰ促進剤を添加して撹拌混合したものに主剤を添加し1：1で攪拌機にて充分に攪拌する。その後、普通セメントを重量比で25％を添加し混練する。刷毛・ローラー刷毛等で下地にムラ無く均一に０．15～ｋｇ／㎡以上を塗布する。

２）　ウレタン防水材塗布

1層目　コスミックPRO・ゼロワンＨ＋PRO・ゼロワン専用促進剤金鏝またはゴムベラで均一に１．５kg／㎡塗布する。

2層目　コスミックPRO・ゼロワンＨ＋PRO・ゼロワン専用促進剤金鏝またはゴムベラで均一に１．５kg／㎡塗布する。

3）　防滑層施工（高性能樹脂塗布+PK骨材散布）

コスミックツーベース 主剤と硬化剤を１：２の割合で攪拌機にて充分に攪拌したものを

ローラー等で均一に０．３kg／㎡塗布する。

コスミックツーベースが硬化する前にＰＫ骨材を０．４～kg/㎡以上均一に散布する。

コスミックツーベースの硬化後、ブロワー等を使用して未接着のＰＫ骨材は除去する。

4）　高性能樹脂塗布

コスミックツーベース 主剤と硬化剤を１：２の割合で攪拌機にて充分に攪拌したものを

ローラー等で均一に０．４kg／㎡塗布する。

⑥　　施工要領  立上り  ＰＲＯ－ＥＨ立上り工法

１）  プライマー塗布

コスミック･プライマーEP駐車場用　硬化剤にＥＰ促進剤を添加して撹拌混合したものに主剤を添加し1：1で攪拌機にて充分に攪拌する。その後、普通セメントを重量比で25％を添加し混練する。刷毛・ローラー刷毛等で下地にムラ無く均一に０．15ｋｇ／㎡以上を塗布する。

２）　ウレタン防水材 立上り用塗布

下塗り：コスミックPRO・ゼロワンＨ立上り用＋PRO・ゼロワン専用促進剤を、金鏝ま

たはゴムベラで均一に１．３kg／㎡塗布する。

上塗り：下塗りウレタンの硬化を確認後、コスミックＰＲＯ・ゼロワンＨ立上り用＋PR

O・ゼロワン専用促進剤を下塗り同様の要領で均一に１．３kg／㎡塗布する。

- トップコート塗布

コスミック･トップＳ主剤と硬化剤を１：３に混合し撹拌機等を使用し良く撹拌したものをエア（レス）ガン・刷毛・ローラー等でムラ無く均一に０．18～ｋｇ／㎡以上塗布する。

施工終了後１日以上養生する。

◆  ５． 検      査  ◆

工事完了後、次の項目について検査を行う。

①　　硬化状況

目視、指触にて、行う。

②　　ダレ、ピンホール、ふくれの有無

目視にて、施工面全体を調査する。

◆  ６． 安全及び防災対策  ◆

①　　　作業注意事項

１）作業場に於いては、必ずヘルメットを着用しアゴひもをかける。

２）使用材料及び溶剤は、消防法による危険物のため指定数量を越す場合は所定の　　　　　　　　　　　　 手続きをふんだ上で、取り扱い作業を行う。

３）火災予防と対策のため、火花や裸火などの火気は近づけないようにし、消火設　　　　　　　　　　　　 備を設置しておくこと。

４）貯蔵所は、使用材料に直射日光が当たらない場所とし、保管する。

５）危険防止のため、荷揚げ設備周辺及び作業現場周辺に他の作業員を近づけない　　　　　　　　　　　  　こと。また、危険物はみだりに廃棄しないこと。

以上の事項に注意し、十分危険の無いように作業する。

②　　　工事現場の安全衛生の管理

１）工事現場の安全衛生の管理は現場代理人が責任者となり、監督員と協議の上、　　　　　　　　　　　　  安全に努める。

２）工事現場において常に整理整頓し、清掃を行う。

３）危険個所の点検・事故防止に努める。

ａ）作業員は、部外者との見分けがつくように腕章を付けること。

（またはヘルメットにて分かるようにすること。）

ｂ）火災予防には消火器を所定本数配置すること。

４）工事完了に際しては建物などの内外の後片付け及び清掃を行うこと。

５）工事現場への進入路が歩行者用道路場合、工事車両の進入に関しては十分注意　　　　　　　　　　　  　すること。

６）材料は、決められた場所に他に支障がないように保管する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。