ＤＰツーガード・ゼロ工法ＳＳ－ＴＺ１３仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．ＳＳ－ＴＺ１３仕様

表－１　ＳＳ－ＴＺ１３仕様

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ゴムチップバインダー | ０．２ | 酢酸エチルで３０％希釈 | 刷毛・ローラー刷毛 | １～５ |
| ２ | ゴムチップ合材 | ８．０ | ゴムチップバインダー ／ゴムチップ８００Ｈ－Ｓ ＝１８／８０ | (混合用)モルタルミキサー (施工用)金ゴテ・アイロン ・熱ローラー | ６～８ |
| ３ | ＤＰツーガード・ゼロ 立上り用 | １．２ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１２ |
| ４ | ＤＰツーガード・ゼロ | ２．０ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ５ | ＤＰツーガード・ゼロ | １．９ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ６ | Ｄトップ７００ | ０．２ | 主剤／硬化剤＝３／４ | 刷毛・ローラー刷毛 | ２～６ |

２．ＳＳ－ＴＺ１３仕様施工法

工程１

①　ゴムチップバインダーの塗布

Ⅰ　ゴムチップバインダーを所定の配合割合で混合撹拌する。

表－２　ゴムチップバインダーの配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ゴムチップバインダー | １００ |
| 酢酸エチル | ３０ |

＊　ゴムチップバインダー促進剤の添加量は、別紙「ゴムチップバインダー硬化促進剤の添加量目安」を参照して下さい。

Ⅱ　ゴムチップバインダーの塗布は、刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

工程２

②　ゴムチップ合材の塗布

Ⅰ　ゴムチップバインダーとゴムチップ８００Ｈ－Ｓを所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３　ゴムチップ合材　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ゴムチップバインダー | １８ |
| ゴムチップ８００Ｈ－Ｓ | ８０ |

＊　ゴムチップバインダー促進剤の添加量は、別紙「ゴムチップバインダー硬化促進剤の添加量目安」を参照して下さい。

Ⅱ　混合は、モルタルミキサー等を用いゴムチップが均一に濡れるまで５～１０分撹拌する。

Ⅲ　混合したゴムチップは定規を用い８．０㎏／㎡（厚み１０ｍｍ）に均し、金ゴテ・アイロン・熱ローラーを用い

転圧の上表面を平滑に仕上げる。

工程３

③　ＤＰツーガード・ゼロ　立上り用の塗布

Ⅰ　ＤＰツーガード・ゼロ　立上り用は、２液反応型のウレタン系塗膜防水材で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－４　ＤＰツーガード・ゼロ　立上り用　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤＰツーガード・ゼロ 立上り用 主 剤 | １ |
| ＤＰツーガード・ゼロ 立上り用 硬化剤 | ２ |

Ⅱ　ＤＰツーガード・ゼロ　立上り用を、金ゴテ・ゴムベラ等を用いゴムチップ層の表層に１．２㎏／㎡均一に塗布し、

ゴムチップ表層の目止めを行う。

工程４

④　ＤＰツーガード・ゼロの塗布

Ⅰ　ＤＰツーガード・ゼロは、２液反応型のウレタン系塗膜防水材で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－５　ＤＰツーガード・ゼロ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤＰツーガード・ゼロ 主 剤 | １ |
| ＤＰツーガード・ゼロ 硬化剤 | ２ |

Ⅱ　ＤＰツーガード・ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し２．０㎏／㎡均一に塗布する。

工程５

⑤　ＤＰツーガード・ゼロの塗布

Ⅰ　ＤＰツーガード・ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し１．９㎏／㎡均一に塗布する。

工程６

⑥　Ｄトップ７００の塗布

Ⅰ　Ｄトップ７００は、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－６　Ｄトップ７００　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| Ｄトップ７００ 主 剤 | ２ |
| Ｄトップ７００ 硬化剤 | ３ |

※防滑仕上げとするときは、フィライトを３％添加する。

Ⅱ　Ｄトップ７００の塗布は、刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。