ウレタン塗膜防水材シリーズ

施　工　要　領　書

アスミックＡＫ-20工法 〔通気緩衝工法 ＣＡマットＫ仕様〕

平成　　年　　月　　日

シーカ・ジャパン株式会社

目                       次

◆  １．　総　　則                              ページ

| ① | 目 的 | ２ |
| --- | --- | --- |
| ② | 適用範囲 | ２ |
| ③ | 施工及び管理 | ２ |
| ④ | 疑義・変更 | ２ |

◆  ２．　一般事項

| ① | 工事概要 | ３ |
| --- | --- | --- |
| ② | 材料メーカー | ３ |

◆  ３．　使用材料

| ① | 防水仕様 | ４ |
| --- | --- | --- |
| ② | 使用材料１ － 防水材 | ４ |
| ③ | 使用材料２ － 副資材 | ５ |

◆  ４．　施        工

| ① | 施工手順 | ６ |
| --- | --- | --- |
| ② | 施工管理体制 | ７ |
| ③ | 下地調整 | ８ |
| ④ | 気象条件 | ８ |
| ⑤ | 施工要領 平場 アスミックＡＫ-２0工法 |  |
|  | - プライマー塗布 | ８ |
|  | (２)ウレタン防水材塗布 | ９ |
| ⑥ | 施工要領 立上りＡＴ-20工法 |  |
|  | (１)プライマー塗布 | ９ |
|  | (２)ウレタン防水材 立上り用塗布 | ９ |
| ⑦ | トップコート塗布 | ９ |

◆  ５．　検        査

| ① | 硬化状況 | １０ |
| --- | --- | --- |
| ② | ダレ、ピンホール、ふくれの有無 | １０ |

◆  ６．　安全及び防災対策

| ① | 作業注意事項 | １１ |
| --- | --- | --- |
| ② | 工事現場の安全衛生の管理 | １１ |

◆  １．   総          則  ◆

①  目　　的

本施工要領書は、本工事の仕様書及び設計図面に則して作成し、設計趣旨が関係部門に

よく徹底され、その要点が円滑に推進されることを目的とする。

②　適用範囲

本施工要領書は、

のアスミック防水工事に適用する。

③　施工及び管理

本工事の施工及び管理に当たっては、係員の承諾を受けた施工図及び本施工要領書に

記載された事項に基づいて、正確かつ丁寧な施工を行い、充分な技術管理と作業管理を

行うものとする。

④　疑義・変更

本施工要領書記載事項について、変更が生じた場合、または内容に疑義が生じた場合、

及び記載無き事項については、必要に応じて監督者と協議の上、承認を得る。

◆  ２． 一 般 事 項  ◆

◆  １．   総          則  ◆

①    工事概要

| (１) | 工 事 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (２) | 所 在 地 |  |  |
| (３) | 施 主 |  |  |
| (４) | 元 請 業 者 |  |  |
| (５) | 施 工 業 者 |  |  |
| (６) | 工 期 | 自 | 年 月 日 |
|  |  | 至 | 年 月 日 |
| (７) | 施工箇所及び面積 | 施工箇所. 平 場; ㎡; ㎡; ㎡. 立上り; ㎡; ㎡; ㎡. 合 計; ㎡; ㎡; ㎡. |
| (８) | 施 工 仕 様 | アスミック防水工法 平場 ＡＫ-２0工法 立上り ＡＴ-20工法 |  |

②　　材料メーカー

シーカ・ジャパン株式会社

東京都港区赤坂1丁目2番7号赤坂Kタワー7階

◆  ３． 使用材料  ◆

- 防水仕様

【 平 場 】

アスミック防水工法 　アスミックＡＫ-２0            平均塗膜厚：２mm

| 工 程 |  | 使 用 材 料 | 使用量ｋｇ／㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 接着剤 | ＣＭボンドＳ | ０．３ｋｇ／㎡ |
| ２ | 通気緩衝材 | ＣＡマットＫ | １．０ｍ／㎡ |
|  | ジョイントテープ | メッシュジョイントテープ | １．２ｍ／㎡ |
|  | 端末テープ | ＣＡ端末テープ | ０．３ｍ／㎡ |
| ３ | ウレタン層① | アスミックＮＢ立上り用 | １．０ｋｇ／㎡ |
| ４ | ウレタン層② | アスミックＮＢ | １．０ｋｇ／㎡ |
| ５ | ウレタン層③ | アスミックＮＢ | １．０ｋｇ／㎡ |
| ６ | トップコート層 | コスミック・トップＵＶ | ０．２ｋｇ／㎡ |

【 立上り 】

アスミック防水工法 　アスミックＡＴ-20             平均塗膜厚：２mm

| 工 程 |  | 使 用 材 料 | 使用量ｋｇ／㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | プライマー層 | コスミック・プライマーＰ | ０．２㎏／㎡ |
| ２ | ウレタン層① | アスミックＮＢ立上り用 | １．２㎏／㎡ |
| ３ | ウレタン層② | アスミックＮＢ立上り用 | １．２㎏／㎡ |
| ４ | トップコート層 | コスミック・トップＵＶ | ０．２㎏／㎡ |

※プライマーとトップコートは現場の状況等で使用材料が異なることがあります。

- 使用材料１ － 防水材

| 用 途 | 商 品 名 | 種 類 | 荷 姿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高性能樹脂 | アスミックNB | ２液反応型 高伸長+高強度 ウレタン樹脂 | 24 kg/set （主剤１2kg・硬化剤12kg） |
| 高性能樹脂 | アスミックＮＢ立上り用 | ２液反応型 高伸長+高強度 ウレタン樹脂２液 | １８ kg/set （主剤9kg・硬化剤9kg） |

◆  ４． 施     工  ◆

①　　施工手順

アスミックＡＫ-２０工法

天  候

気  温

下  地

乾燥状態

亀裂処理等

材  料

タイプ

硬化促進剤の必要性

管理事項

下地補修の確認

レイタンス除去

【平場ＡＫ‐２０】 　　　【立上りＡＴ-２０】

下地調整

下地調整

製造年月日

Lot No

乾燥程度

接着性確認

下地の乾燥･清掃

下地の乾燥･清掃

周辺養生

既存下地不良部不陸処理　既存下地不良部不陸処理

接着剤塗布

プライマー塗付

マットＫ敷込

塗膜厚

ピンホール

アスミックＮＢ塗布

１回目

２回目

アスミックＮＢ立上用塗布

１回目

２回目

ム  ラ

トップコート塗布

端末処理

養生材撤去

周辺清掃

検       査

②    施 工 管 理 体 制

◇工事総括責任者

技術

施工

営業

◇技術主任

◇営業主任

◇工事主任

◇営業担当

◇工事担当

◇技術担当

◇ 施 工 班

■氏名を記入してください。

③    下地調整

- 清掃・洗浄

下地のほこり・塵・汚れ・油脂分を洗浄または皮スキ･ケレン等で除去する。

必要に応じて高圧洗浄を行う。

- 下地調整・撤去作業

下地は凹凸段差がないこと。脆弱部分のないこと。大きな欠けやひび割れのないこと。

不良個所はポリマーセメントモルタル等で補修する。

- 乾　燥

下地が十分乾燥していることを確認する。

  - 気象条件

１）　天  候

降雨時もしくは施工後３～４時間以内に降雨の恐れがある場合は施工を行わない。万が一施工中に降雨の恐れが判明した場合には、直ちに施工を中止する。

２）　気  温

気温により硬化時間が左右されやすいので、季節にあったタイプの材料を使用すること。または専用硬化促進剤を使用する。なお、低温時(原則として５℃以下)の場合は施工を見合わせる。

  - 施工要領

施工要領   平場　ＡＫ‐２０工法

1）　接着剤塗布

CMボンドＳをローラーでムラ無く均一に０．３㎏／㎡塗布する。

オープンタイム ５分程度

＊あくまでも目安で現場状態により異なります。

2）  CMマット貼り

CMマットＫをシワにならないよう貼り込み、ローラー等で填圧を行う。ジョイント部

は突きつけとし、CMジョイントテープを貼る。端末部はウレタン系シーリング材もし

くはブチルゴムテープで処理をする。

3）  脱気筒設置

脱気筒の設置箇所は水勾配最頂部（伸縮目地が特定できる場合は、その目地交差部）

に５０～１００㎡に１個設置する。

脱気筒設置場所のＣＭマットに脱気筒下部の穴と同程度の排気用穴を貫通させ、脱気筒

を所定の位置に置きアンカーで固定する。(下図参照)

４）  目止め材塗布

アスミックＮＢ立上り用 主剤と硬化剤を１：１の割合で攪拌機にて充分に

攪拌したもの、金鏝またはゴムベラで均一に１．０kg／㎡塗布する。その

際、ＣＭマットＫの穴が十分に埋まるように、シゴき塗りをする。

５）  高強度高伸張ウレタン防水材塗布

下塗り：アスミックＮＢ 主剤と硬化剤を１：1の割合で攪拌機を使用して充

分に攪拌したものを、金鏝またはゴムベラで均一に１.０kg／㎡塗布する。

上塗り：下塗りウレタンの硬化を確認後、下塗り同様の要領で均一に１．０kg／㎡塗布

する。

施工要領   立上り　ＡＴ-20工法

１）　プライマー塗布

コスミック・プライマーＰをコテ、ローラー、刷毛等で下地にムラ無く均一に０．2ｋｇ／㎡塗布する。

２）  高強度高伸張ウレタン防水材塗布

下塗り：アスミックＮＢ立上り用 主剤と硬化剤を１：1の割合で攪拌機を使用して分に攪拌したものを、金鏝またはゴムベラで均一に１.２kg／㎡塗布する。

上塗り：下塗りウレタンの硬化を確認後、下塗り同様の要領で均一に１．２kg／㎡塗布

する。

  - トップコート塗布

コスミック･トップＵＶ主剤と硬化剤を３：４に混合し撹拌機等を使用して充分に撹拌したものをエア（レス）ガン・刷毛・ローラー等でムラ無く均一に０．２ｋｇ／㎡塗布する。

◆  ５． 検      査  ◆

工事完了後、次の項目について検査を行う。

①　　硬化状況

目視、指触にて、行う。

②　　ダレ、ピンホール、ふくれの有無

目視にて、施工面全体を調査する。

◆  ６． 安全及び防災対策  ◆

①　　　作業注意事項

１）作業場に於いては、必ずヘルメットを着用しアゴひもをかける。

２）使用材料及び溶剤は、消防法による危険物のため指定数量を越す場合は、所定の　　　　　　　　　　    手続きを行った上で、取り扱い作業を行う。

３）火災予防と対策のため、火花や裸火などの火気は近づけないように注意を払い、消火設備を設置しておくこと。

４）貯蔵所は、使用材料に直射日光が当たらない場所とする。

５）危険防止のため、荷揚げ設備周辺及び作業現場周辺に他の作業員を近づけない　　　　　　　　　　　  　こと。また、危険物はみだりに廃棄しないこと。

６）危険物はみだりに廃棄しないこと。

以上の事項に注意し、危険の無いように作業する。

②　　　工事現場の安全衛生の管理

１）工事現場の安全衛生の管理は現場代理人が責任者となり、監督員と協議の上、　　　　　　　　　　　  　安全に努める。

２）工事現場において常に整理整頓し、清掃を行う。

３）危険個所の点検・事故防止に努める。

４）火災予防に消火器を所定本数配置すること。

５）腕章着用またはヘルメット・作業服によって、部外者との見分けがつくよう
にすること。

４）工事完了に際しては建物などの内外の後片付け及び清掃を行うこと。

５）工事現場への進入路が歩行者用道路場合、工事車両の進入に関しては充分に注意　　　　　　　　　　  　すること。

６）材料は、あらかじめ保管場所を定め、他に支障をきたさないよう保管する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。