コンポＥＲ工法ＳＳ－Ｐ－１０仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．コンポＥＲ工法ＳＳ－Ｐ－１０仕様

表－１　コンポＥＲ工法ＳＳ－Ｐ－１０仕様

| 工程 | 材 料 名 |  | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | タックコートＫＷ |  | ０．２ | 主剤／硬化剤＝１／１ | 刷毛・ローラー刷毛 | １～４ |
| ２ | ゴムチップ合材 |  | ６．４ | ゴムチップバインダー ／ゴムチップ８００ ／Ｇライト２号Ｓ ＝９／２０／１５ | (混合用)モルタルミキサー (施工用)金ゴテ・アイロン ・熱ローラー | ６～８ |
| ３ | ＤＰツーガード・ゼロ立上り用 |  | １．５ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
|  | 又はＤＰワンガード・ゼロ立上り用 |  |  | －－－－－－ |  |  |
| ４ | ＤＰワンガード・ゼロ |  | ２．０ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ５ | ＣＴプライマー ＋ ＣＴプライマー添加剤 |  | ０．２ | プライマー／添加剤＝ ２／１ | ローラー刷毛・刷毛 | １～４ |
| ６ | ガラスマット＃４５０ |  | ０．４８ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 脱泡ローラー | ２～４ |
|  | ＣＴ－１００Ｒ | ※ | １．６ | １００／０．８～２ |  |  |
| ７ | ＣＴ－３０００ＪＳ ＋ＣＴトナー＋ＣＴワックス | ※ | ０．４ | １００／６ ／４～６／１～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |
|  | ＣＴ－２０００＋ＣＴワックス |  |  | １００／４～６ ／１～２ |  |  |
|  | ＣＴ－２５００ |  |  | １００／１～２ |  |  |
| ８ | コンポトップＡＵ |  | ０．２ | 主剤／硬化剤＝５／１ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～５ |

※　硬化剤はパーメックＮＲ（Ｋ）０４を使用する。

注意事項　パーメックＮＲ（Ｋ）０４は、有機過酸化物なので取り扱いには十分注意する。

Ⅰ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４を加熱、火気は絶対に避ける。（爆発の恐れがある）

Ⅱ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４を衝撃、摩擦を与えない。（爆発する）

Ⅲ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４に異物、特に金属類の混入を避ける。（爆発する）

Ⅳ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４の保存は、直射日光を避け冷暗所に保存する。

Ⅴ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４を添加した樹脂は発熱するので、配合した残材は温度が低下するのを確認した後

処分する。

２．コンポＥＲ工法ＳＳ－Ｐ－１０仕様施工法

工程１

- タックコートＫＷの塗布

Ⅰ　タックコートＫＷは、所定の配合割合で混合攪拌する。

表－２　タックコートＫＷ配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| タックコートＫＷ 主 剤 | １ |
| タックコートＫＷ 硬化剤 | １ |

Ⅱ　タックコートＫＷの塗布は、刷毛、ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると防水層にピンホールや膨れを引き起こす原因となる。）

工程２

②　ゴムチップ合材の塗布

Ⅰ　ゴムチップバインダーとゴムチップとＧライト２号Ｓを所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３　ゴムチップ合材　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ゴムチップバインダー | ９ |
| ゴムチップ | ２０ |
| Ｇライト２号Ｓ | １５ |

＊　硬化を促進する場合はゴムチップバインダー促進剤をゴムチップバインダーに対し０．５～１％添加する。

Ⅱ　混合は、モルタルミキサー等を用いゴムチップとＧライトが均一に濡れるまで５～１０分撹拌する。

Ⅲ　混合したゴムチップは定規を用い６．４㎏／㎡（厚み８ｍｍ）に均し、金ゴテ・アイロン・熱ローラーを用い

転圧の上表面を平滑に仕上げる。

工程３

Ａ　ＤＰツーガード・ゼロ立上り用の場合

- －１ＤＰツーガード・ゼロ立上り用の塗布

Ⅰ　ＤＰツーガード・ゼロ立上り用は、特定化学物質無配合の２液反応型のウレタン系塗膜防水材で、所定の配合割合で混

合撹拌する。

表－４　ＤＰツーガード・ゼロ立上り用　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤＰツーガード・ゼロ立上り用 主 剤 | １ |
| ＤＰツーガード・ゼロ立上り用 硬化剤 | ２ |

Ⅱ　ＤＰツーガード・ゼロ立上り用を、金ゴテ・ゴムベラ等を用いゴムチップ層の表層に１．５㎏／㎡均一に塗布し、

ゴムチップ表層の目止めを行う。

Ｂ　ＤＰワンガード・ゼロ立上り用の場合

- －２　ＤＰワンガード・ゼロ立上り用の塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード・ゼロ立上り用は、特定化学物質無配合の１液性湿気硬化型のウレタン系塗膜防水材である。

Ⅱ　ＤＰワンガード・ゼロ立上り用を、金ゴテ・ゴムベラ等を用いゴムチップ層の表層に１．５㎏／㎡均一に塗布し、

ゴムチップ表層の目止めを行う。

工程４

- ＤＰワンガード・ゼロの塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード・ゼロは、特定化学物質無配合の２液反応型のウレタン系塗膜防水材である。

Ⅱ　ＤＰワンガード・ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し２．０㎏／㎡均一に塗布する。

工程５

⑤　ＣＴプライマー＋ＣＴプライマー添加剤の塗布

Ⅰ　ＣＴプライマーは、溶剤型１液性湿気硬化ウレタン樹脂で、所定の配合割合で混合撹拌する。

Ⅱ　ＣＴプライマー１６kgを半分の８kgに小分けし，これにＣＴプライマー添加剤４kg（１袋）を加え十分に撹拌する。

残りも同様にする。

表－５　ＣＴプライマー＋ＣＴプライマー添加剤　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴプライマー | ２ |
| ＣＴプライマー添加剤 | １ |

Ⅲ　ＣＴプライマー＋ＣＴプライマー添加剤の塗布は、刷毛、ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅳ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

注意　ＣＴプライマー＋ＣＴプライマー添加剤の施工は、ＣＴ１００Ｒの施工と同一日に行う。

ＣＴプライマー＋ＣＴプライマー添加剤は、塗布後１２時間以上経過したり、降雨等の水分と接すると接着力が

低下する。

この様な場合は、サンディング等を行い、再度ＣＴプライマー＋ＣＴ－プライマー添加剤を塗布する。

ＣＴプライマー添加剤は粉体であり、ＣＴプライマーに添加した際，缶の底に沈むため十分な撹拌が必要である。

工程６

⑥　ガラスマット＃４５０の貼り

Ⅰ　ガラスマット＃４５０を張り込む。

Ⅱ　ガラスマット＃４５０は、重ね幅を５０ｍｍ以上とり、縁のほぐれた方を上にして張り込む。

⑦　ＣＴ－１００Ｒの塗布

Ⅰ　ＣＴ－１００Ｒは、軟質ポリエステル樹脂で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－６　ＣＴ－１００Ｒ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴ－１００Ｒ | １００ |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | ０.８～２ |

Ⅰ　ガラスマットの上に所定の配合割合で混合攪拌したＣＴ－１００Ｒをローラー刷毛・刷毛等を使用し

１．６㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅱ　ＣＴ－１００Ｒを塗布後、直ちに脱泡処理を行う。

脱泡処理は脱泡ローラーを使用し、空気の混入の無いよう透明になるまで完全に行う。

工程７

⑧　サンダー掛け

Ⅰ　ＣＴ－１００Ｒが硬化後、ガラスマットの突起の有無を点検する。

Ⅱ　ガラスマットの突起は、サンダー・サンドペーパー等を用いて除去し平滑にする。

工程８

Ａ　ＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナー＋ＣＴワックスの場合

⑨－１　ＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナー＋ＣＴワックスの塗布

Ⅰ　ＣＴ－３０００ＪＳは、ビニルエステル樹脂で、所定の配合割合で混合攪拌する。

表－７－１　ＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナー＋ＣＴワックス　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |  |
| --- | --- | --- |
| ＣＴ－３０００ＪＳ | １００ | （１８ｋｇ缶） |
| ＣＴトナー | ６ | （１ｋｇ缶） |
| ＣＴワックス | ４～６ |  |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | １～２ |  |

Ⅱ　ＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナー＋ＣＴワックスの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４㎏／㎡均一に塗布

する。

Ｂ　ＣＴ－２０００＋ＣＴワックスの場合

⑨－２　ＣＴ－２０００＋ＣＴワックスの塗布

Ⅰ　ＣＴ－２０００は、既調色の中塗用ビニルエステル樹脂で、所定の配合割合で混合攪拌する。

表－７－２　ＣＴ－２０００＋ＣＴワックス　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴ-２０００ | １００ |
| ＣＴワックス | ４～６ |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | １～２ |

Ⅱ　ＣＴ－２０００＋ＣＴワックスの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４㎏／㎡均一に塗布する。

Ｃ　ＣＴ－２５００の場合

⑨－３　ＣＴ－２５００の塗布

Ⅰ　ＣＴ－２５００は、パラフィン入り既調色の中塗用ビニルエステル樹脂で、所定の配合割合で混合攪拌する。

表－７－３　ＣＴ－２５００　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴ-２５００ | １００ |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | １～２ |

Ⅱ　ＣＴ－２５００の塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４㎏／㎡均一に塗布する。

工程９

⑩　コンポトップＡＵの塗布

Ⅰ　コンポトップＡＵは、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－８　コンポトップＡＵ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| コンポトップＡＵ 主 剤 | ５ |
| コンポトップＡＵ 硬化剤 | １ |

Ⅱ　コンポトップＡＵの塗布は、ローラー刷毛・刷毛を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　コンポトップＡＵの硬化後、一般開放まで１０時間以上養生する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。