ＮＺ－ＧＫＥ工法

【施工要領書】

シーカ・ジャパン株式会社

**施工仕様**

ＮＺ－ＧＫＥ工法（パターン：現状パターン）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程 | 使用材料 | 使用量（／㎡） |
| １ | 層間プライマーＥ | ０.１２㎏ |
| ２ | ネオフレックス・ゼロ（防水層） | １.４㎏  （２回塗り） |
| ３ | ネオフレックス・ゼロ（化粧層） |
| ４ | ネオトップ・エコ | ０.１５㎏ |
| ５ | ネオトップ・エコ | ０.１５㎏ |

**使用材料一覧**

| 品名 | 荷姿・入目 | 配合比 | 材質 |
| --- | --- | --- | --- |
| 層間プライマーＥ | １４㎏／缶 | １成分形 | １成分形ウレタン樹脂プライマー（ＴＸフリー） |
| ネオフレックス・ゼロ | １８㎏／缶 | １成分形 | １成分形ウレタン外壁化粧防水材 |
| ネオトップ・エコ | １３.２㎏／セット | 主剤：硬化剤  ＝１：１０ | ２成分形アクリルウレタン樹脂トップコート（水系） |
| 主　剤　 １.２㎏／缶  硬化剤　　１２㎏／缶 |

**施工の流れ**

|  |  |
| --- | --- |
| ＮＺ－ＧＫＥ工法 | |
|  |  |
| 下地確認・下地清掃 | |
|  |  |
| 層間プライマーＥ塗布 | |
|  |  |
| ネオフレックス・ゼロ塗り（防水層） | |
|  |  |
| ネオフレックス・ゼロ塗り（化粧層） | |
|  |  |
| ネオトップ・エコ塗布（１層目） | |
|  |  |
| ネオトップ・エコ塗布（２層目） | |

**施工要領**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程 | 施工方法 |
| １ | 層間プライマーＥ塗布 |
| 下地処理確認後、良く清掃し、層間プライマーＥをローラー等の工具で０.１２㎏／㎡を均一に塗布する。 |
| ２ | ネオフレックス・ゼロ（防水層） |
| ネオフレックス・ゼロにＵＳ環境キシャク剤を添加撹拌し粘度を調整する。  試し塗り後、マスチックローラー、リシンガン、万能ガンで０.７㎏／㎡を均一に塗る。 |
| ３ | ネオフレックス・ゼロ（化粧層） |
| ネオフレックス・ゼロにＵＳ環境キシャク剤を添加撹拌し粘度を調整する。  試し塗り後、マスチックローラー、リシンガン、万能ガンで０.７㎏／㎡を均一に塗る。 |
| ４ | ネオトップ・エコ塗布（１層目） |
| 主剤・硬化剤からなるネオトップ・エコを規定の配合で混合攪拌し、ローラー・刷毛等の工具で０.１５㎏／㎡を均一に塗布する。 |
| ５ | ネオトップ・エコ塗布（２層目） |
| 主剤・硬化剤からなるネオトップ・エコを規定の配合で混合攪拌し、ローラー・刷毛等の工具で０.１５㎏／㎡を均一に塗布する。 |
| ６ | 養生 |
| 施工終了後、１日以上養生する。 |

|  |
| --- |
| 免責事項  ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。 |