ＷＳコート・ゼロ工法ＷＳ－３仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．ＷＳコート・ゼロ工法ＷＳ－３仕様

表－１　ＷＳコート・ゼロ工法ＷＳ－３仕様

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | プライマーＲ | ０．１５ | －－－－－－ | 刷毛・ローラー刷毛・スプレーガン等 | １～４ |
| ２ | ＷＳコート・ゼロ | ０．５ | －－－－－－ | 塗装機械 | ８～１５ |
| ３ | ＤトップＥＣＯ | ０．１５ | 主剤／硬化剤＝1／10 | 刷毛・ローラー刷毛・スプレーガン等 | ２～６ |
| ４ | ＤトップＥＣＯ | ０．１５ | 主剤／硬化剤＝1／10 | 刷毛・ローラー刷毛・スプレーガン等 | ２～６ |

２．ＷＳコート・ゼロ工法ＷＳ－３仕様施工法

工程１

①　プライマーＲ塗布

Ⅰ　プライマーＲは、１成分型湿気硬化ウレタン系プライマーである。

Ⅱ　プライマーＲを、刷毛・ローラー刷毛・エアレススプレー・エアースプレー等にて０．１５㎏／㎡均一に

塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると防水層にピンホールや膨れを引き起こす原因となる。）

工程２

②　ＷＳコート・ゼロの塗布（ベース吹き）

Ⅰ　ＷＳコート・ゼロは、１液湿気硬化型ウレタン樹脂外壁化粧防水材です。

缶内で豆腐状になっているため、使用前に電動攪拌機にて充分クラッシングを行う。

Ⅱ　クラッシング後、試し吹きを行いながらウレタンＥＣＯ希釈剤を添加し、混合しながら希釈比を決定する。

表－２　ＷＳコート・ゼロ　希釈割合

| 材 料 名 | 希釈割合 |
| --- | --- |
| ＷＳコート・ゼロ | １００ |
| ウレタンＥＣＯ希釈剤 | ０～８ |

Ⅲ　ＷＳコート・ゼロを塗装機械にて０．５㎏／㎡均一に吹き付ける。

工程３

④　ＤトップＥＣＯの塗布

Ⅰ　ＤトップＥＣＯは、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３　ＤトップＥＣＯ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤトップＥＣＯ 主 剤 | ２ |
| ＤトップＥＣＯ 硬化剤 | ３ |

Ⅱ　ＤトップＥＣＯは、刷毛・ローラー刷毛・エアレススプレー・エアスプレー等にて０．１５㎏／㎡均一に塗布する。

工程４

⑤　ＤトップＥＣＯの塗布

Ⅰ　ＤトップＥＣＯは、刷毛・ローラー刷毛・エアレススプレー・エアスプレー等にて０．１５㎏／㎡均一に塗布する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。