
ＺＨＡＫ－２００工法

【施工要領書】

シーカ・ジャパン株式会社

**施工仕様**



平場：ＺＨＡＫ－２００工法（密着工法　平均厚２.０㎜）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程 | 使用材料 | 使用量（／㎡） |
| １ | オープライマーバリア | ０.３㎏ |
| ２ | ＤＦメッシュテープ  ＋エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用  ＋Ｚｅｒｏ－１専用促進剤（ジョイント処理）※１ | １ｍ／ｍ  ０.３㎏／ｍ |
| ３ | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ | １.３㎏ |
| ４ | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ | １.３㎏ |
| ５ | 各種トップコート（高反射色）※２ | ０.２㎏ |

立上り：ＺＨＡＫ－２００Ｌ工法（密着工法　平均厚２.０㎜）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程 | 使用材料 | 使用量（／㎡） |
| １ | オープライマーバリア | ０.３㎏ |
| ２ | ＤＦメッシュテープ  ＋エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用  （ジョイント処理）※１ | １ｍ／ｍ  ０.３㎏／ｍ |
| ３ | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用 | １.３㎏ |
| ４ | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用 | １.３㎏ |
| ５ | 各種トップコート（高反射色）※２ | ０.２㎏ |

※１　ジョイント処理の塗布幅は100 ～ 200㎜です。

※２　トップコートは、ＤＳトップ・エコ、ＤＳトップ・ゼロ、ＡＳトップゼロ、

オートップ・ワン、エクセルトップ、ＳＱトップの高反射色より選択して下さい。

**使用材料一覧**

| 品名 | 荷姿・入目 | 配合比 | 材質 |
| --- | --- | --- | --- |
| オープライマーバリア | １５㎏／缶 | 主剤：硬化剤  ＝４：１ | ２成分形エポキシ樹脂プライマー（水系） |
| エバーコート  Ｚｅｒｏ－１ Ｈ | １８㎏／缶 | １成分形 | １成分形ウレタン防水材 |
| エバーコート  Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用 | １８㎏／缶 | １成分形 | １成分形ウレタン防水材立上り用 |
| Ｚｅｒｏ－１ Ｈ専用促進剤  Ｃタイプ | ３．３ｋｇ／ポリ瓶 | １．３～  ２.０％ | １成分形ウレタン防水材用専用促進剤 |
| Ｚｅｒｏ－１ Ｈ専用促進剤  速硬化タイプ | ３．３ｋｇ／ポリ瓶 | １．５～  ３.０％ | １成分形ウレタン防水材用専用促進剤 |
| ＤＦメッシュテープ | １００mm×５０m／巻 | － | ガラスメッシュテープ |
| ＤＳトップ・エコ  （高反射色） | １５㎏／セット | 主剤：硬化剤  ＝２：３ | ２成分形アクリルウレタン樹脂トップコート（弱溶剤系） |
| 主　剤　６㎏／缶  硬化剤　９㎏／缶 |
| ＤＳトップ・ゼロ  （高反射色） | １５kg／セット | 主剤：硬化剤  ＝２：３ | ２成分形アクリルウレタン樹脂トップコート（弱溶剤系） |
| 主　剤　６kg／缶  硬化剤　９kg／缶 |
| ＡＳトップ・ゼロ  （高反射色） | １５㎏／セット | 主剤：硬化剤  ＝２：３ | ２成分形アクリルシリコン樹脂トップコート（弱溶剤系） |
| 主　剤　６㎏／缶  硬化剤　９㎏／缶 |
| オートップ・ワン  （高反射色） | １５kg／缶 | 1成分形 | 1成分形アクリルウレタン系トップコート（水系） |
| エクセルトップ  （高反射色） | １４㎏／セット | 主剤：硬化剤  ＝３：４ | ２成分形ハルスタイプアクリウレタン樹脂トップコート（溶剤系） |
| 主　剤　６㎏／缶  硬化剤　８㎏／缶 |
| ＳＱトップ  （高反射色） | １５㎏／セット | 主剤：硬化剤  ＝２：３ | ２成分形アクリルウレタン樹脂トップコート（溶剤系）  速乾タイプ |
| 主　剤　６㎏／缶  硬化剤　９㎏／缶 |

**施工の流れ**

|  |  |
| --- | --- |
| 平場面：ＺＨＡＫ－２００工法 | 立上り面：ＺＨＡＫ－２００Ｌ工法 |
|  |  |
| 下地確認・下地清掃 | |
|  |  |
| オープライマーバリア塗布 | |
|  |  |
|  | ＤＦメッシュテープ  ＋エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ立上り用  塗布（ジョイント処理） |
|  |  |
| ＤＦメッシュテープ  ＋エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用  ＋Ｚｅｒｏ－１専用促進剤塗布  （ジョイント処理） |  |
|  |  |
|  | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ  立上り用塗布（１層目） |
|  |  |
| エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ塗布 （１層目） |  |
|  |  |
|  | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ  立上り用塗布（２層目） |
|  |  |
| エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ塗布 （２層目） |  |
|  |  |
| 各種トップコート（高反射色）塗布 | |

**施工要領**

**平場**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程 | 施工方法 |
| １ | オープライマーバリア塗布 |
| 下地処理確認後、良く清掃し、主剤・硬化剤からなるオープライマーバリアを規定の配合で混合攪拌し、ローラー等の工具で０.３～０.４㎏／㎡を均一に塗布する。 |
| ２ | ＤＦメッシュテープ＋エバーコートＺｅｒｏ－１ Ｈ　立上り用  ＋Ｚｅｒｏ－１専用促進剤塗布（ジョイント処理） |
| 既存露出砂付きアスファルトのジョイント部にＤＦメッシュテープを張り付ける。その後、エバーコートＺｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用にＺｅｒｏ－１専用促進剤を添加攪拌し、ジョイント部に０．３㎏／ｍをフォーム刷毛等でジョイント部が平滑になる様に塗布する。塗布幅は１００～２００mm |
| ３ | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ塗布（１層目） |
| エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈをコテ等の工具を用いて１．３㎏／㎡を均一に塗布する。 |
| ４ | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ塗布（２層目） |
| エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈをコテ等の工具を用いて１.３㎏／㎡を均一に塗布する。 |
| ５ | 各種トップコート（高反射色）塗布※ |
| 主剤・硬化剤からなる各種トップコート（高反射色）を規定の配合で混合攪拌し、ローラー・刷毛等の工具で０.２㎏／㎡を均一にムラ無く塗布する。 |
| ６ | 養生 |
| 施工終了後、１日以上養生する。 |

* 「オートップ・ワン」は1成分形トップコートのため、主剤と硬化剤の混合撹拌はありません。

**立上り**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程 | 施工方法 |
| １ | オープライマーバリア塗布 |
| 下地処理確認後、良く清掃し、オープライマーバリアをローラー等の工具で０.３㎏／㎡を均一に塗布する。 |
| ２ | ＤＦメッシュテープ＋エバーコートＺｅｒｏ－１ Ｈ　立上り用 |
| 既存露出砂付きアスファルトのジョイント部にＤＦメッシュテープを張り付ける。その後、エバーコートＺｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用をジョイント部に０．３㎏／ｍをフォーム刷毛等でジョイント部が平滑になる様に塗布する。塗布幅は１００～２００mm |
| ３ | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用塗布（１層目） |
| エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用をコテ・ゴムベラ等の工具を用いて１.３㎏／㎡を均一に塗布する。 |
| ４ | エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用塗布（２層目） |
| エバーコート Ｚｅｒｏ－１ Ｈ 立上り用をコテ・ゴムベラ等の工具を用いて１.３㎏／㎡を均一に塗布する。 |
| ５ | 各種トップコート（高反射色）塗布※ |
| 主剤・硬化剤からなる各種トップコート（高反射色）を規定の配合で混合攪拌し、ローラー・刷毛等の工具で０.２㎏／㎡を均一にムラ無く塗布する。 |
| ６ | 養生 |
| 施工終了後、１日以上養生する。 |

* 「オートップ・ワン」は1成分形トップコートのため、主剤と硬化剤の混合撹拌はありません。

|  |
| --- |
| 免責事項  ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。 |