コンポＵＵ工法　ＵＵ－Ｅ１仕様

【施工要領】

シーカジャパン株式会社

１．コンポＵＵ工法ＵＵ－Ｅ１仕様

表－１　コンポＵＵ工法ＵＵ－Ｅ１仕様

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | タックコートＫＷ (タックコートＫＷ硬化促進剤、タックコートＫＷ用セメント 配合品) | ０．２ | 主剤/硬化剤/硬化促進剤/普通ポルトランドセメント＝６/６/１/３ | 刷毛・ローラー刷毛 | １～４ |
| ２ | ＤＰワンガード・ゼロ駐車場 | ２．０ | －－－－－－－ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ３ | ＤＰワンガード・ゼロ駐車場 | １．５ | －－－－－－－ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ４ | ＤＰワンガードＮＥＯ | ０．３ | 主剤/硬化剤＝１/２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
|  | Ｇサンド４号 | ０．５ | －－－－－－－ |  |  |
| ５ | ＤＰワンガードＮＥＯ | ０．５ | 主剤/硬化剤＝１/２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ６ | Ｄトップ７００ | ０．２ | 主剤/硬化剤＝３/４ | 刷毛・ローラー刷毛 | ２～６ |

表－２　塗り重ね可能時間（本時間を超過した場合は表中の処理を実施すること）

| 上層 下層 | タックコートＫＷ (配合品) | DPワンガード ・ゼロ駐車場 | ＤＰワンガ ードＮＥＯ 下塗り | ＤＰワンガ ードＮＥＯ 上塗り | Ｄトップ ７００ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タックコートＫＷ(配合品) | 当日のみ。 超えた場合および雨に当たった時は撤去して再塗布。 | 当日のみ。 超えた場合および雨に当たった時は撤去して再塗布。 | － | － | － |
| DPワンガード ・ゼロ駐車場 | － | 7日以内。 超えた場合は層間プライマーＪまたはR塗布。 | 7日以内。 超えた場合は層間プライマーＪまたはR塗布。 | － | － |
| ＤＰ－２ 下塗り | － | － | 1日まで可。 超えた場合および雨に当たった時は層間プライマーＪまたはR塗布。 | できるだけ早く実施する。 制約なし。 汚れは除去。 | － |
| ＤＰ－２ 上塗り | － | － | － | － | できるだけ早く実施する。 制約なし。 汚れは除去。 |
| コンポトップAU | － | － | － | － | 制約なし。 汚れは除去。 |

２．コンポＵＵ工法ＵＵ－Ｅ１仕様施工法

工程１

①タックコートＫＷ（タックコートＫＷ硬化促進剤、タックコートＫＷ用セメント配合品）の塗布

Ⅰ　タックコートＫＷ（タックコートＫＷ硬化促進剤、タックコートＫＷ用セメント配合品）は、所定の配合割合で混合攪拌する。

表－３　タックコートＫＷ

（タックコートＫＷ硬化促進剤、普通ポルトランドセメント配合品）配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| タックコートＫＷ 主 剤 | ６ |
| タックコートＫＷ 硬化剤 | ６ |
| タックコートＫＷ 硬化促進剤 | １ |
| タックコートＫＷ用セメント | ３ |

Ⅱ　タックコートＫＷ（タックコートＫＷ硬化促進剤、普通ポルトランドセメント配合品）の塗布は、刷毛、ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると防水層にピンホールや膨れを引き起こす原因となる。）

工程２

②ＤＰワンガード・ゼロ駐車場の塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード・ゼロは、特定化学物質無配合の１液性湿気硬化型のウレタン系塗膜防水材である。

Ⅱ　ＤＰワンガード・ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し２．０㎏／㎡均一に塗布する。

工程３

③ＤＰワンガード・ゼロ駐車場の塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード・ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し１．５㎏／㎡均一に塗布する。

工程４

④ＤＰワンガード・ＮＥＯの塗布

Ⅰ　ＤＰワンガードＮＥＯは、特定化学物質無配合の２液反応型の１液性湿気硬化型のウレタン材であ

る。

Ⅱ　ＤＰワンガードＮＥＯの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し０．３㎏／㎡均一に塗布する。

工程５

⑤Ｇサンド４号の散布

Ⅰ　ＤＰワンガードＮＥＯ塗布後、直ちにＧサンド４号を０．５㎏／㎡均一に散布する。

工程６

⑥ＤＰワンガード・ＮＥＯの塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード・ＮＥＯの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し０．５㎏／㎡均一に塗布する。

工程７

⑦Ｄトップ７００の塗布

Ⅰ　Ｄトップ７００は、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－４　Ｄトップ７００　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| Ｄトップ７００ 主 剤 | ３ |
| Ｄトップ７００ 硬化剤 | ４ |

Ⅱ　Ｄトップ７００の塗布は、ローラー刷毛・刷毛を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　Ｄトップ７００の硬化後、一般開放まで１０時間以上養生する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。