ＤＰワンガード・ゼロ工法ＴＶＪＷ－ＯＺＷ仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．ＤＰワンガード・ゼロ工法ＴＶＪＷ－ＯＺＷ仕様

表－１　ＤＰワンガード・ゼロ工法ＴＶＪＷ－ＯＺＷ仕様

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | プライマーＵ | ０．１５～ | －－－－－－ | 刷毛・ローラー刷毛 | １．５～７ |
| ２ | ＴＶＪシートＷ | １．０５ｍ | －－－－－－ | カッター・ハサミ・転圧ローラー | －－－－－－ |
|  | トーバステープ粘着 | １．２ｍ | －－－－－－ |  | －－－－－－ |
|  | ＤＰワンガード・ゼロ立上り用 | ０．４ | －－－－－－ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１７ |
|  | ハイフレックス11FC Quick | ０．３ｍ | －－－－－－ | シーリング用工具 | －－－－－－ |
|  | トーバステープ粘着 | ０．３ｍ | －－－－－－ | カッター・ハサミ・転圧ローラー | －－－－－－ |
| ３ | ＤＰワンガード・ゼロ 立上り用 | １．３ | －－－－－－ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１７ |
| ４ | Ｄトップ７００ | ０．２ | 主剤／硬化剤＝３／４ | 刷毛・ローラー刷毛 | ２～６ |

２．ＤＰワンガード・ゼロ工法ＴＶＪＷ－ＯＺＷ仕様施工法

工程１

①　プライマーＵの塗布

Ⅰ　プライマーＵは、１液性溶剤型湿気硬化ウレタン樹脂である。

Ⅱ　プライマーＵを、刷毛・ローラー刷毛にて、０．１５kg／㎡～均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると防水層にピンホールや膨れを引き起こす原因となる。）

工程２

②　入隅をハイフレックス１１ＦＣ　Ｑｕｉｃｋ処理

③　ＴＶＪシートＷの貼付け

Ⅰ　ＴＶＪシートＷは、自着層付きブチルゴム系下貼り緩衝シートである。

Ⅱ　ＴＶＪシートＷは、プライマーＵ乾燥後、５０ｍｍ重ねて貼る。

Ⅲ　ＴＶＪシートＷ貼付け後、転圧ローラーを用い十分転圧を行う。

Ⅳ　ジョイントおよび端末は、トーバステープ粘着を貼付け後、ＤＰワンガード・ゼロ立上り用０．４kg／㎡で増塗りを行

う。

工程３

④　ＤＰワンガード・ゼロ　立上り用の塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード･ゼロ　立上り用は、１液性湿気硬化型のウレタン系塗膜防水材である。

Ⅱ　ＤＰワンガード･ゼロ　立上り用の塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し１．３㎏／㎡均一に塗布する。

工程４

⑤　Ｄトップ７００の塗布

Ⅰ　Ｄトップ７００は、いずれも２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－２　Ｄトップ７００　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| Ｄトップ７００ 主 剤 | ３ |
| Ｄトップ７００ 硬化剤 | ４ |

Ⅱ　Ｄトップ７００の塗布は刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。