ＤＰＣスプレーコート工法ＳＫＫ－２８ＨＲ仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．ＤＰＣスプレーコート工法ＳＫＫ－２８ＨＲ仕様

表－１　ＤＰＣスプレーコート工法ＳＫＫ－２８ＨＲ仕様

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | タックコートＫＷ (タックコートＫＷ硬化促進剤、タックコートＫＷ用セメント配合品) | ０．２ | 主剤/硬化剤/硬化促進剤/普通ポルトランドセメント＝６/６/１/３ | 刷毛・ローラー刷毛 | １～４ |
| ２ | ＤＰＣスプレーコートＣＢ | ２．０ | Ａ剤／Ｂ剤／トナー＝ ２００／１７０／１４ | 専用機械システム | ３～１０分 |
| ３ | ＤＰＣスプレーコートＣＢ | ０．４～ | Ａ剤／Ｂ剤／トナー＝ ２００／１７０／１４ | 専用機械システム | ３～１０分 |
| ４ | Ｇサンド又は防滑用セラミック骨材 | ０．２～ | －－－－－－ | カップガン等 |  |
| ５ | ＤＰＣスプレーコートＣＢ | ０．４～ | Ａ剤／Ｂ剤／トナー＝ ２００／１７０／１４ | 専用機械システム | ３～１０分 |
| ６ | ＤトップＥＣＯ | ０．２ | 主剤／硬化剤＝２／３ | 刷毛・ローラー刷毛 | ２～６ |

２．ＤＰＣスプレーコート工法ＳＫＫ－２８ＨＲ仕様

工程１

①　タックコートＫＷ（タックコートＫＷ硬化促進剤、タックコートＫＷ用セメント配合品）の塗布

Ⅰ　タックコートＫＷ（タックコートＫＷ硬化促進剤、タックコートＫＷ用セメント配合品）は、所定の配合割合で混合攪拌する。

表－１　タックコートＫＷ

（タックコートＫＷ硬化促進剤、普通ポルトランドセメント配合品）配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| タックコートＫＷ 主 剤 | ６ |
| タックコートＫＷ 硬化剤 | ６ |
| タックコートＫＷ 硬化促進剤 | １ |
| タックコートＫＷ用セメント | ３ |

Ⅱ　タックコートＫＷ（タックコートＫＷ硬化促進剤、普通ポルトランドセメント配合品）の塗布は、刷毛、ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると防水層にピンホールや膨れを引き起こす原因となる。）

工程２

②　ＤＰＣスプレーコートＣＢ塗布

Ⅰ　ＤＰＣスプレーコートＣＢは、超速硬化型のウレタン系塗膜防水材で、専用の機械化コントロールシステムにより

材料温度、吐出量、撹拌などを管理し、施工を行います。

表－２　ＤＰＣスプレーコートＣＢ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤＰＣスプレーコートＣＢ Ａ剤 | ２００ |
| ＤＰＣスプレーコートＣＢ Ｂ剤 | １７５ |
| ＤＰＣスプレーコートＣＢ 専用トナー | １４ |

＊１　ＤＰＣスプレーコートＣＢの硬化物比重は１．０になります。

＊２　ＤＰＣスプレーコートＣＢ専用トナーは、ＤＰＣスプレーコートＣＢＢ剤に混入し、良く撹拌してから使用します。

Ⅱ　ＤＰＣスプレーコートＣＢを数回に分けて、専用機械化コントロールシステムを用いて２．０㎏／㎡均一に塗布する。

工程３

③　ＤＰＣスプレーコートＣＢ塗布

Ⅰ　ＤＰＣスプレーコートＣＢは、超速硬化型のウレタン系塗膜防水材で、専用の機械化コントロールシステムにより

材料温度、吐出量、撹拌などを管理し、施工を行います。

Ⅱ　ＤＰＣスプレーコートＣＢの塗布は、専用の機械化コントロールシステムを使用し０．４㎏／㎡以上均一に吹付する。

工程４

④　骨材の散布

Ⅰ　ＤＰＣスプレーコートＣＢ吹付後、直ちにＧサンド又はセラミック骨材を０．３㎏／㎡散布する。

Ⅱ　骨材散布後、ＤＰＣスプレーコートＣＢの養生・乾燥した後、接着していない骨材をホウキ等で用いて完全に回収する。

工程５

⑤　ＤＰＣスプレーコートＣＢ塗布

Ⅰ　ＤＰＣスプレーコートＣＢは、超速硬化型のウレタン系塗膜防水材で、専用の機械化コントロールシステムにより

材料温度、吐出量、撹拌などを管理し、施工を行います。

Ⅱ　ＤＰＣスプレーコートＣＢの塗布は、専用の機械化コントロールシステムを使用し０．４㎏／㎡均一に吹付する。

工程６

⑥　ＤトップＥＣＯの塗布

Ⅰ　ＤトップＥＣＯは、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３　ＤトップＥＣＯ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤトップＥＣＯ 主 剤 | ２ |
| ＤトップＥＣＯ 硬化剤 | ３ |

Ⅱ　ＤトップＥＣＯの塗布は、刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。