ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ

ＤＬ－１５Ｂ工法

【施工要領書】

シーカ・ジャパン株式会社

施工仕様

平場：ＤＬ－１５Ｂ工法（通気緩衝工法　平均厚５.０㎜※）

| 工程 | 使用材料 | 使用量（／㎡） |
| --- | --- | --- |
| １ | タックコートＫ－Ｗ | ０.１５㎏～ |
| ２ | ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ | ２.５kg （５.０㎜※） |
| ３ | ＤトップＡＳ | ０.２５㎏ （２回塗り） |

立上り：ＤＬ－１５Ｌ工法（密着工法　平均厚３.０㎜※）

| 工程 | 使用材料 | 使用量（／㎡） |
| --- | --- | --- |
| １ | タックコートＫ－Ｗ | ０.１５㎏～ |
| ２ | ＤＰＣスプレーコート | １.５kg （３.０㎜※） |
| ３ | ＤトップＡＳ | ０.２５㎏ （２回塗り） |

※　厚みは参考値：施工環境（温度・湿度など）により変動することができます。

使用材料一覧

| 品名 | 荷姿・入目 | 配合比 | 材質 |
| --- | --- | --- | --- |
| タックコートＫ－Ｗ | １２㎏／セット | 主剤：硬化剤 ＝１：１ | ２成分形エポキシ樹脂プライマー（溶剤系） |
|  | 主 剤 ６㎏／缶 硬化剤 ６㎏／缶 |  |  |
| ＤＰＣスプレーコート ＬＳＧ | Ａ剤 ２００㎏／ドラム Ｂ剤 １７５㎏／ドラム | Ａ剤：Ｂ剤＋トナー＝１：１ （容積比） | 超速硬化ウレタン防水材 |
| ＤＰＣスプレートナー | １５㎏／缶 |  | 超速硬化ウレタン防水材用トナー |
| ＤトップＡＳ | １５㎏／セット | 主剤：硬化剤 ＝２：３ | ２成分形アクリルシリコン系樹脂トップコート（ＴＸフリー） |
|  | 主 剤 ６㎏／缶 硬化剤 ９㎏／缶 |  |  |

施工の流れ

| 平場面：ＤＬ－１５Ｂ工法 | 立上り面：ＤＬ－１５Ｌ工法 |
| --- | --- |
| 下地確認・下地清掃 |  |
| 吹付け養生 |  |
| タックコートＫ－Ｗ塗布 |  |
| ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ吹付け |  |
| ＤトップＡＳ塗布 |  |

施工要領

平場

| 工程 | 施工方法 |
| --- | --- |
| １ | タックコートＫ－Ｗ塗布 |
|  | 下地処理確認・吹付け養生後、主剤・専用添加剤からなるタックコートＫ－Ｗを規定の配合で混合攪拌し、をローラー等の工具で０.１５㎏／㎡～を均一に塗布する。 |
| ２ | ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ吹付け |
|  | ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ Ｂ剤へＤＰＣスプレートナーを規定の量を混合撹拌し、Ａ剤・Ｂ剤を規定の液温になるまで加温する。 試し吹き確認後、Ａ剤・Ｂ剤からなるＤＰＣスプレーコートＬＳＧを専用吹付け機を用いて、２.５kg／㎡（平均５.０㎜厚）にて吹付けを行う。 |
| ３ | ＤトップＡＳ塗布 |
|  | 主剤・硬化剤からなるＤトップＡＳを規定の配合で混合攪拌し、ローラー・刷毛等の工具で１層目、２層目合計０.２５㎏／㎡均一にムラ無く２回に分けて塗布する。 |
| ４ | 養生 |
|  | 施工終了後、１日以上養生する。 |

立上り

| 工程 | 施工方法 |
| --- | --- |
| １ | タックコートＫ－Ｗ塗布 |
|  | 下地処理確認・吹付け養生後、主剤・専用添加剤からなるタックコートＫ－Ｗを規定の配合で混合攪拌し、ローラー等の工具で０.１５㎏／㎡～を均一に塗布する。 |
| ２ | ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ吹付け |
|  | ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ Ｂ剤へＤＰＣスプレートナーを規定の量を混合撹拌し、Ａ剤・Ｂ剤を規定の液温になるまで加温する。 試し吹き確認後、Ａ剤・Ｂ剤からなるＤＰＣスプレーコートＬＳＧを専用吹付け機を用いて、１.５kg／㎡（平均３.０㎜厚）にて吹付けを行う。 |
| ３ | ＤトップＡＳ塗布 |
|  | 主剤・硬化剤からなるＤトップＡＳを規定の配合で混合攪拌し、ローラー・刷毛等の工具で１層目、２層目合計０.２５㎏／㎡均一にムラ無く２回に分けて塗布する。 |
| ４ | 養生 |
|  | 施工終了後、１日以上養生する。 |

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。